Предприятие ООО « Элком и Ко» предлагает:

### ПОЛИВИК

### -ортопедический термопластичный материал

### (полимерный гипс) многократного использования предназначенный для изготовления корсетов, головодержателей, кистедержателей и других ортопедических изделий.

Поливик представляет собой полимерную композицию, относящуюся к классу полиизопреновых каучуков. Материал термопластичен, т.е. свойства его обратимо изменяются при многократном нагревании и охлаждении.

Инструкция по применению:

Поливик даёт возможность изготавливать лечебные изделия непосредственно на больном. Материал инертен к коже человека, работа с ним не требует особых мер предосторожности.

Выбор толщины и размера листа для изготовления лечебного изделия диктуется медицинскими показаниями. Для изготовления корсетов, ортопедических кроваток и других крупных лечебных изделий применяются листы толщиной 5-6 мм; туторы, головодержатели, корсеты для детей делают из листов толщиной 3-4 мм, кистедержатели и лечебные ортопедические изделия для детей грудного возраста – из листов толщиной 2-3 мм.

Следует учитывать, что при наличии материала значительной толщины (4-6 мм) его можно несколько растянуть и, наоборот, более тонкий лист (2-3 мм) легко упрочняется подклейкой или прикреплением дополнительной полосы материала.

Заготовки изделия вырезаются по линейным размерам, шаблону или по месту из предварительно разогретого до 70-75(С, а затем охлажденного до приемлемой температуры листа. Выбор того или иного способа размягчения материала зависит от условий и технических возможностей: наличие электрошкафа, фена, источника горячей воды, величины изделия и т.д.

Техника работы с поливиком не сложна: при нагревании заготовки до 70-75(С пластик становиться вязкотекучим и под действием внешнего давления, создаваемого ладонными поверхностями рук, легко облегает и моделирует участок тела и, остывая, точно копирует и сохраняет приданную форму. Материал позволяет проводить дополнительную корректировку изделия путем локального разогрева требуемого участка горячим воздухом или горячей водой.

Материал остывает и твердеет через 10-15 мин. Степень готовности изделия (затвердевания пластика) определяют путём легкого надавливания на него:  на отвердевшем материале при этом не остаётся следа и при постукивании пальцем слышится глухой стук. На не полностью затвердевшем материале остаются вмятины.

Края материала в изделии благодаря адгезионным свойствам самослипаются и поэтому не подлежат скреплению или связыванию на больном.

Изделия из поливика эстетичны и косметичны: их можно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами.

### Форма выпуска

- Монолитные и перфорированые листы телесного цвета размерами  1000х540мм, 500х540мм и толщиной 2÷5 мм,

- Поливик-Т повышенной жесткости

- Поливик-Ц различных цветов (заказ от 5шт)

Прайс-лист

| Размер листа, мм | Цена 1 листа, руб. без НДС | Средний вес, кг |
| --- | --- | --- |
|  | сплошной | перфорированный |  |
| 2х500х540 | 2100 | 2400 | 0,75 |
| 2х1000х540 | 4150 | 4450 | 1,50 |
| 3х500х540 | 3520 | 3820 | 1,00 |
| 3х1000х540 | 6650 | 6950 | 2,00 |
| 4х500х540 | 3590 | 3890 | 1,25 |
| 4х1000х540 | 7200 | 7500 | 2,50 |
| 5х500х540 | 4050 | 4350 | 1,70 |
| 5х1000х540 | 8100 | 8400 | 3,40 |

### Схема проезда

### Наши координаты:

	Россия, 129344, Москва, ул. Енисейская, 5, оф.5,

ООО «Элком и Ко»

- (495) 961-00-73, (499) 180-46-95,

(499) 180-58-56,

- тел/факсу: (499) 189-37-46,

(499) 189-62-41

e-mail: nppelkom@yandex.ru;

ООО «ЭЛКОМ и Ко»

ПОЛИВИК

## Сертификат соответствия  №РОСС RU.ИМ25.В00699

8 (495) 961-00-73

8 (499) 180-58-56

http://nppelkom.narod.ru

# Text boxes

(

производство резинотехнических изделий с 1993 года

(